LPS Thermaplex Hi-Load Bearing Grease

ložisková vazelína na zátěž, tlaky, vibrace a otěr

Hi-Load je určen pro dlouhodobé mazání těžce zatížených ložisek, ložisek vystavených šokovým zátěžím a vibracím.

Výhody:

- excelentní odolnost ve vysoké zátěži

- odolává šokovým zátěžím

- redukuje opotřebení ložisek při vibraci

- dobrá protikorozní odolnost

- excelentní protiotěrové vlastnosti

- široké mazací teplotní rozmezí

- snižuje náklady na údržbu

Typické aplikace LPS Thermaplex Hi-Load Bearing grease:

- těžní a plošinové výtahy a zvedací mechanismy		- pískovací jednotky

- lisovací stroje			- demoliční stroje		- jeřáby

- těžební a báňské stroje		- vibrační dopravníky

Fyzikální vlastnosti:

Vzhled							černá pasta

Vůně							ropná

Teplotní rozsah mazání				-30°C až 150°C

Bod skápnutí						230°C

NLGI třída						č. 2

Specifická hustota					1.00

Zátěžový test 4 koulí					> 800 kg (1760 lb)

Zátěžový test Timken „OK“ Load			32 kg  (70 lb)

Možnost dodání aplikačních pomůcek - pistole pro cartridge, soudky.