LPS Thermaplex FoodLube Bearing Grease

ložisková vazelína pro potravinářské provozy

Food-Lube je určen pro mazání ložisek, které mohou přijít do náhodného kontaktu s potravinami a pro aplikace, které požadují čisté mazání.

Výhody:

- splňuje požadavky na USDA H1

- veškeré komponenty jsou na seznamu FDA

- zajišťuje bezpečnost při náhodném styku s potravinami

- vysoký stupeň odolnosti proti vodě

- dobrá odolnost při zátěži

- prodlužuje mazací intervaly

- prodlužuje životnost ložisek

- neobsahuje minerální oleje, rozpouštědla nebo silikon

- netoxický, nebarví a neemulguje

Typické aplikace LPS Thermaplex FoodLube Bearing grease:

- oblasti často oplachované vodou		- balící a mísící zařízení		- podavače

- plnící zařízen			- etiketovačky					- kartonové vytlačovače

Fyzikální vlastnosti:

Vzhled							bílá pasta

Vůně							lehká

Teplotní rozsah mazání				-20°C až 110°C

Bod skápnutí						130°C

NLGI třída						č. 2

Specifická hustota					0.90

Zátěžový test 4 koulí					225 kg (490 lb)

Možnost dodání aplikačních pomůcek - pistole pro cartridge, soudky.