LPS Cold Galvanize

Studený zinek

Zinkový, teplu odolávající, galvanizovaný nátěr na ochranu kovových povrchů.

- obsah čistého zinku: 95%

- zabraňuje tvorbě rzi a korozi na všech površích

- slouží jako základový nátěr

- spolehlivě chrání po dobu tří let

- neobsahuje žádné chlorované uhlovodíky, nebo trichlór

- je to nátěr odolávající teplu

- nezežloutne, nevydrolí se, nepopraská, neodře se

- opraví zarezlé, galvanizované a svařované povrchy

- elektrochemicky chrání holý kov

- vyhovuje následujícím normám:	- Mil-P-46105

- USN MIL-P26915B

- USAF MIL-P26915B pro ocel

- USAF MIL-T-26433 pro věže v mírných a arktických zónách

- přešel přes Preece Test pro hlubokou galvanizaci

Podle Americké federální normy USDA má povolení na nepřímý styk s potravinami!

Vlastnosti:

Tloušťka filmu:			40 mikronů po jedné aplikaci

Vydatnost:				9,3 m2 /kg

Suchý na dotyk:			po 3 až 5 minutách při spreji

Doba vyschnutí jedné vrstvy:		6 hodin na vzduchu

30 min., když je sušený při teplotě 180°C 15 min.

Teplotní odolnost:			Teplota vodní koupele: 		100°C

Teplota trvalého suchého vzduchu:	400°C

Krátkodobé zahřátí na teplotu:	540°C

Hnací látka u spreje:			CO2

Doporučení pro míchací poměry:

1.	Protřepte nádobu, nebo rozmíchejte obsah.

2.	Rozřeďte obsah s 10% až 20% objemu Xylenu, nebo Toluenu (poměr 10:1 až 5:1)

pro stříkání, namáčení, nebo nátěr štětcem.

3. 	Dobře rozmíchejte, aby byl zinek rovnoměrně rozmíchaný v suspenzi.

4.	Aplikujte na čistý povrch tak, aby byla celá plocha pokrytá nátěrem.

5.	Ke zlepšení ochrany aplikujte několik tenkých nátěrů po 6 hodinách.

6.	Stříkací zařízení umyjte v nezředěném Xylenu, nebo Toluenu.