Varybond Bearing Lubricant NS VSR

Ložiskový mazací tuk

Bearing Lubricant je mazací tuk na bázi poly močoviny, minerálních olejů a speciálních aditiv – protikorozních, antioxidačních a protiotěrových. Produkt má výsoký bod skápnutí a vysokou odolnost proti vymývání vodou. Dlouhodobě životné mazivo „long live“ je vhodné pro použití v teplotách od -25°C do 170°C. Mazací tuk neobsahuje olovo, těžké kovy nebo další přísady škodlivé pro životní prostředí.

Doporučené aplikace:

Nízko a vysokorychlostní ložiska

Ložiska vyžadující dlouhý mazací cyklus

Ložiska kol

„tichá“ ložiska

maximální „speed factor“ do 400 000

Fyzikální charakteristiky:

Barva							béžová

NLGI							1-2

Bod skápnutí						250°C

Teplotní odolnost					od -25°C do +170°C,

Odolnost vůči vodě					dobrá

Protikorozní ochrana				dobrá

Balení							400 gr kartuše

16 kg soudek