LPS PREMIUM ALL-PURPOSE ANTI-SEIZE

univerzální protizáděrová pasta

Univerzální anti-záděrová pasta, která chrání proti mechanickému a tepelnému zadření

- teplotní rozsah -54°C až +566°C

- neobsahuje olovo

- chrání proti zadření, tepelnému zapečení, vzniku rzi a koroze

- nízký koeficient tření, snižuje namáhání klíče, kterým se povoluje

- umožňuje efektivně znovu používat fitinky, šrouby, matky, svorníky

- výrazně snižuje náklady na údržbu, urychluje a usnadňuje montáž a demontáž

- správně funguje při roztahování, smršťování a vibracích

- nesteče, nebude kapat

- ocelově modrá barva

- splňuje normu MIL-A-907 E

Typické aplikace, kde může být All-Purpose Anti-Seize použitý:

šrouby a matky	příruby		řetězy		turbíny	motory	šneky	výhybky

kotle			ventily		výměníky	sběrné potrubí		pouzdra

Všeobecné údaje:

LPS All-Purpose Anti-Seize může být používána v širokém rozsahu aplikací za různých teplot. Chrání proti zadření, teplotnímu zapečení, zjednodušuje montáž a následnou demontáž, čímž šetří náklady na pracovní síly. Nevytvrdne, nevypaří se, nevyžaduje ředění.

Hliníkový základ obsahuje aditiva s vysokou tlakovou odolností. Díky vysoké přilnavosti spolehlivně ochrání povrch kde je aplikována.

Fyzikální vlastnosti:

Bod vzplanutí:				>221(C

Barva, vzhled				modro-šedá hladká pasta

Test 4 koulí, ASTM D-2596		500

Penetrace ASTM D-217		285-315

Bod skápnutí				232°C

Dostupná balení

Číslo produktu			balení

04108				227 gr plechovka se štětečkem

04110				454 gr plechovka se štětečkem