LPS Chain Lubricant Food Grade

Potravinářské průmyslové mazivo

Průmyslové potravinářské mazivo bez obsahu silikonu s vysokou přilnavostí.

- NSF H1 registrace pod číslem 132899

- Vynikající pomocník v potravinářství

- Pěnící účinek po aplikaci silně napomáhá penetraci a mazání

- Olejový, mokrý film prodlužuje životnost řetězů

- Nehořlavý

- Silně přilnavý

Typické možnosti aplikace, kde je LPS Chain Lubricant Food Grade v potravinářství používán:

Lahvárny a stáčecí linky	Sypátka a násypky		drážky a korýtka	dopravní pásy

řezací zařízení		plničky		vozíky		kráječe		skluzy a dopravní cesty

povětrnostní zábrany v průjezdech		vedení oken, dveří a vrat 	řetězy a podavače

LPS Chain Lubricant Food Grade je k dostání v těchto baleních:

400 ml sprej

Všeobecné informace:

Chain Lubricant Food Grade je víceúčelový mazací produkt určený pro použití v potravinářství s vysokým mazacím účinkem. Produkt má registraci NSF H1 pod číslem 129000. Chain Lubricant Food Grade vytváří olejový, mokrý film - vynikající pěnivost při aplikaci mu dodává extra penetraci a mazací účinek. Produkt snižuje tření a otěr v řetězech čímž výrazně prodlužuje jejich životnost.   Chain Lubricant Food Grade neobsahuje silikon ani chlorovaná rozpouštědla. Produkt je bezpečný pro použití na kovech, dřevu a většině plastových povrchů.

Vlastnosti:

Bod vzplanutí : nehořlavý produkt

Měrná hustota : 0.857 – 0,867

Obsah těkavých látek: 15%, 123 g/litr

Pohon spreje: propan butan

Pracovní teploty: 7°C do 163°C

Viskozita základového oleje: 39.9 cST při 40°C

ASTM D 2266 – test 4 koulí při 40 kg – průměr poškození: 0,50 mm