LPS A 151

čistič - odmašťovač

Alternativa  s vysokým bodem vzplanutí k 1,1,1 Trichlóretanu. Na odmašťování a

čištění dílů a zařízení.

Nahradí  1,1,1  - Trichloretán

Bod  vzplanutí nad 60 (C  při otevřeném ohni

Silný účinek, pronikající rozpouštědlo

Slabá vůně

Neobsahuje žádné fluorované uhlovodíky ani 1,1,1 Trichloretán

Neobsahuje žádné ozón napřádající chemikálie

Proniká hluboko a odstraní mastnoty, oleje, špínu a jiné nečistoty

Může se používat stříkáním, ponorem i v ultrazvukových čistících zařízeních

Nenechává pozůstatky, netřeba oplachovat

Nevodivý

Neškodný pro většinu povrchů

Typické příklady použití pro LPS A 151

- zařízení, hřídele, řetězy, regulační zařízení, elektromotory, měřící zařízení, převodovky, ruční nástroje, těžké mechanismy, svářecí zařízení, vysokonapěťové zařízení

Technické údaje :

Bod vzplanutí  			62(C

% podíl nevyprchajících látek:	100ppm

KB  Hodnota : 			75

Hnací plyn (ve spreji) : 		CO2

Dielektrická pevnost a průrazné napětí (ASTM D-877): 47 kV

Vhodné pro použití i v ultrazvukových čistících zařízeních.