Ambersil 40+

Ochranné mazivo

Ambersil 40+ je víceúčelový produkt pro oblast údržby. Produkt umožňuje chránit zařízení proti korozi, vytěsňuje vlhkost, maže a odstraňuje lehkou povrchovou korozi. Jednoduchá aplikace – sprejem, ponorem nebo štětcem – zastavuje současnou korozi, poskytuje protikorozní ochranu do budoucna a vytěsňuje existující vlhkost.

Aplikace

Ambersil 40+ je ideální pro použití ve všech oblastech. Je doporučen pro strojní i elektro údržbu. Jako penetrační (vzlínající) prostředek uvolňuje zatuhlá spojení (šrouby, matky, svorníky, ložiska) a při současném vytěsňování vlhkosti je ideální prostředkem pro startéry a veškerá elektrická zařízení, do kterých do dostala vlhkost nebo voda.

Ochranný, mazací film je nevodivý a je dostatečně účinný i v mrazech. Nepoškozuje citlivé povrchy (malby, nátěry, gumu) a je účinný na všech kovových površích, včetně hliníku. Čerstvě opracované povrchy chrání proti otisků rukou  a zanechává je čisté a jasné.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				jantarově zbarvená kapalina

Vůně						technická, benzínová

Splňuje normy				Def. Standard 68-10/4 PX 24

NATO Code C-634

Rolls Royce položka 1036J–kvalifikovaný dod.

Hustota					0,79

Bod varu					149°C

Pracovní teplota				-20°C až +120°C

Protikorozní ochrana			200 hodin při BS 3900 F4 solný test

Rozpustnost					v rozpouštědlech, ne ve vodě

Tloušťka filmu				1,65 µm

Váhový přírůstek				1,46 gr / m2

Hořlavost		sprej			extrémně hořlavý

Kapalina		43°C

Balení						400 ml sprej

25 litrů soudek