Ambersil ME 20

organické odmašťovadlo

ME 20 je organické odmašťovadlo. Neobsahuje freony ani chloridy. Je určeno jako náhrada chlorovaných odmašťovadel.

Příklady použití:

Univerzální produkt pro údržbu a výrobu. Je použín a doporučován všude tam, kde je vyžadováno odmašťovadlo s vyšším bodem vzplanutí a nebo tam, kde je nutná delší doba odpařování – působení produktu na povrchu. Může narušovat některé typy plastů a gum – doporučujeme proto otestovat produkt na malém povrchu před započetím odmašťování na takto citlivých materiálech.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				čirá, bezbarvá kapalina

Vůně						parfemovaná

Hustota					0,864

Bod vzplanutí				41°C

Rozpustnost					ve vodě nerozpustný

rozpustný v organických látkách

Kompaktibilita				narušuje některé nátěry, plasty, gumy

kB hodnota					>200

bod varu					170°C

AMBERSIL ME-20 je k dostávání v těchto baleních:

400 ml sprej

5 litrový soudek

25 litrový soudek

200 litrů sud