Ambersil AMS4

Silikonový tuk

Ambersil AMS 4 je silikonový tuk, který má hladkou, jemnou konsistenci bez hrudek s velmi širokou škálou možností k použití.

Výhody

Teplotní rozsah použití od -50 do 200°C

Velmi dobře odolný teplu

Izoluje, maže, těsní, ochraňuje a je vodotěsný

Vysoce přilnavý

Aplikace

Elektronika a telekomunikace – izoluje oblasti s vysokým napětím, chrání proti obloukům. Chrání proti oxidaci. Chrání proti vodě ve vlhkých oblastech a v místech s vysokou relativní vlhkostí.

Doprava – maže gumové dveřní prachové manžety, pásky a těsnění. Ochraňuje gumu proti praskání a tvrdnutí.

Letectví – těsní exponovaná místa proti vstupu vody a vlhkosti. Snižuje tvorbu ledu.

Strojírenství – maže pomalu běžná ozubená kola a jiné pohyblivé kovové části. Pomáhá při montáži kabelů a vedení, zabraňuje záděrům při montáži, vynikající separátor pro epoxidy.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				bělavá bílá kapalina

Vůně						technická, benzínová

Splňuje normy				Def. Standard 68-69/1(tuky XG250 								NATO Code S-736)

MIL-S-8660B NATO sklad. číslo 9150-99-224-

-4975 servisní potřeby kód RAF-34B

Balení						400 ml sprej

Hustota					0,81

Pracovní teplota				-50°C až +200°C

Rozpustnost					v rozpouštědlech, ne ve vodě

Balení						400 ml sprej