Ambersil PX 24

Ambersil PX 24 je víceúčelový produkt pro oblast údržby. Produkt umožňuje chránit zařízení proti korozi, vytěsňuje vlhkost, maže a odstraňuje lehkou povrchovou korozi. Jednoduchá aplikace – sprejem, ponorem nebo štětcem – zastavuje současnou korozi, poskytuje protikorozní ochranu do budoucna a vytěsňuje existující vlhkost.

Aplikace

Ambersil  PX 24 je ideální pro použití ve všech oblastech. Je doporučen pro strojní i elektro údržbu. Jako penetrační (vzlínající) prostředek uvolňuje zatuhlá spojení (šrouby, matky, svorníky, ložiska) a současně vytěsňuje vlhkost. Je ideální přípravkem pro protikorozní ochranu.

Ochranný, mazací film je nevodivý a je dostatečně účinný i v mrazech. Nepoškozuje citlivé povrchy (malby, nátěry, gumu) a je účinný na všech kovových površích, včetně hliníku. Čerstvě opracované povrchy chrání proti otisků rukou  a zanechává je čisté a jasné.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				jantarově zbarvená kapalina

Vůně						technická, benzínová

Splňuje normy				Def. Standard 68-10/4 PX 24

NATO Code C-634

MIL –PRF-16173

Hustota					0,796

Bod varu					147°C

Pracovní teplota				-20°C až +115°C

Rozpustnost					v rozpouštědlech, ne ve vodě

Tloušťka filmu				1,65 µm

Váhový přírůstek				1,46 gr / m2

Hořlavost					nehořlavý

Bod vzplanutí				>80°C

Balení						400 ml sprej

5 litrů kanystr

25 litrů soudek

205 litrů sud