Varybond Epoxy Alu Stick

Praktický renovační kompozit  snadno použitelný dvousložkový tmel pro rychlé nouzové opravy prasklin a děr v kovech, dřevě, betonu, skle, zdivu, keramice a vytvrzujících plastech.

- zpracovatelný v rukou jako plastelína - vytvrzuje jako ocel během 20 ti minut

- zastaví prosakování a úniky (vytvrzuje i pod vodou)

- vícesložkové kovové činidlo

- naplno vytvrdne za 90 minut, přičemž je opracovatelný, obrobitelný, natíratelný

- nedoporučuje se používat na opravu polyethylenu, polypropylenu, teflonu, silonu,...

Všeobecné informace:

EAS je ručně zpracovatelná, ihned použitelná vícesložková hmota pro nouzové rychlé opravy. Je vynikající na zastavení úniků, natrvalo vyplňuje díry v kovech, betonu, skle, dřevě, zdivu, keramice a mnohých plastech.

EAS má Metaldehyd-kovové složení vyplněné tříděnými hliníkovími částečkami, modifikované vytvrzujícími činidly a speciálními vysoce kvalitními aditivy, která umožňují dosáhnout maximální pevnost, trvanlivost a velmi snadné použití. Epoxy Steel Stick přilne i k svislým povrchům a může být opracováván standardními kovoobráběcími nástroji a zařízeními. Může se vrtat, řezat, soustružit, brousit.

Návod k použití:

 očistěte, odmastěte a osušte povrch před použitím kompozitu, pro dokonalé přilnutí.

Zdrsnění brusným papírem nebo brusným kotoučem zvýší přilnavost k povrchu.

 odřežte potřebné množství kompozitu nožem, stěrkou nebo jiným předmětem

 míchejte a mněte v rukou tak dlouho, až je barva zcela homogenní (asi 1 min.)

 poté ihned naneste na připravený povrch - pracovní doba je asi 2 minuty.

 přebytečné zbytky odstraňte ještě před vytvrzením

 pro dosažení hladkého povrchu uhlaďte mokrým prstem nebo kovovým předmětem.

Možnosti použití:

Instalatérské opravy - drenážní průsaky , olejové a vodní nádrže, spoje potrubí, výlevky,...

Elektrotechnika         - keramické konektory a tlačítka,...

Keramické opravy     - prasklé keramické obkladačky a dlaždice, spoje keramických nádob.

Autoopravárenství    - utěsnění palivových nádrží, chladičů, olejových van, prasklin,...

Opravy pod vodou    - betonové bazény, nádrže, jímky, odpadní potrubí,..

Plynárenství            - opravy netěsností v závitových spojích bez demontáže a výkopů,...

Tento produkt je možno bezpečně používat na potrubí s pitnou vodou!

Fyzikální vlastnosti :                                                Chemická odolnost :

pevnost v tlaku: (ASTM D695)     85 MPa                                  10% kyselina chlorovodíková        dobrá

pevnost v tahu:                            17 MPa                                  10% kyselina sírová                     dobrá

teplotní odolnost:                         150 °C                                    voda                                   velmi dobrá

tvrdost SHORE: (ASTM D1706)    80 D                                      čpavek                                velmi dobrá

dielektrická pevnost:                118 kV/mm                                 benzin, olej, toluen              velmi dobrá

barva:                                      tmavo šedá                                10% hydroxid sodný            velmi dobrá

Složení: Bisfenol A/Epichlorohydrin Resin, Merkaptan polymer, Magnéziový křemíkový

hydrát,Krystalický křemík, Amorfní křemík, Hliníkový prášek, Tris fenol.