AGEUS Magic Bond HT

Univerzální opravárenský tmel ve válečku, který je vynikající pro svoji jednoduchost v použití. Pro dlouhodobé, vysoce teplotně a otěrem namáhané aplikace. Použitelnost do teploty až 302°C.

Výhody:

- vysokoteplotní tmel až do hodnot 302°C

- žádné míchání, jednoduchá aplikace

- nevyžaduje speciální post vytvrzovací proces

Návod k použití:

Aplikační místo dopředu zdrsněte a odmaštěte (např. LPS Zero Tri). Ulomte potřebné množství, dobře promíchejte (produkt získá stejnou barvu) a aplikujte. Produkt přilne ke kovovým povrchům, dřevu, keramice, betonu, sklu a některým typům umělých hmot.

Příklady použití:

univerzální opravárenská hmota				nádrže a trubky

renovace kovových ploch		čerpadla		závity

Fyzikální charakteristiky:

Barva po zpracování					hnědá

Doba zpracování						60-90 minut (dle teploty okolí)

Doba vytvrzení na mechanické opracování		360 minut

Konečná pevnost						po 24 hodinách

Teplota pro aplikaci						min 5°C, běžně pokojová 									teplota

Teplotní stálost						-38°C až +283°C

(krátkodobě +302°C)

Pevnost na tlak						85 N/mm2

Pevnost na tah						20 N/mm2

První pomoc:

Při polknutí: Podávejte postiženému větší množství vody nebo mléka. Nevyvolávejte zvracení. Pokud dojde k samovolnému zvracení dbejte na to, aby nedošlo k zadušení zvratky. Ihned vyhledejte lékaře.

Po požití: Ústa vypláchněte vodou.

Při styku s očima: Okamžitě vypláchněte proudem vody. Okamžitě vyhledejte lékaře.