Varybond Steel A

repasační tmel

Výhody:

- lehce opraví drahé povrch, ideální náhrada za svařování

- jednoduše aplikovatelný a opracovatelný

- přilne ke kovům, betonu a některým plastům

- vytvrzujeme za hodinu, plné vytvrzení do 16 hodin

- vynikající odolnost vůči uhlovodíkům, splňuje vojenskou specifikaci DOD-C-24176B

Použití:

Produkt je určen jako opravárenský tmel pro běžné použití v údržbě. Pomáhá při opravách trhlin a prasklin, opotřebených částí, vykorodovaných plochách a v řadě dalších aplikací.

Fyzikální charakteristiky:

Barva							šedá

Pracovní doba					45 minut

Tlaková odolnost 					57 N/mm2

Maximální teplotní odolnost			121°C

Mísící poměr						9:1 váhově

2,5:1 objemově

skladovatelnost					3 roky při pokojové teplotě a v orig. obalu

12,7 mm tlustá vrstva vytvrdne při 24°C za 4 hodiny. Plné vytvrzení bude do 16 hodin.

Velmi dobrá chemická odolnost vůči kerosenu, kyselině chlorovodíkové 10%, čpavku, chlorovým rozpouštědlům, kyselině sírové 10% a hydroxidu sodnému 10%.

Pracovní postup:

Opravované místo nejlépe otryskejte nebo silně zdrsněte. Odmastěte opravované místo (např. LPS Zero Tri) a nechejte oschnout. Velmi dobře promíchejte namíchané složky. Připravená hmota musí mít jednolitou barvu. Věnujte pozornost promíchání materiálu na stěnách a dnu nádobky. Při namíchání plného množství nádobek nastane exotermní reakce – vývin tepla, které zkracuje pracovní čas a urychluje vytvrzení. Větší množství hmoty vytvrdne rychleji než menší. Tlustší nanesená vrstva vytvrdne rychleji než tenší. Chemická reakce vytvrzení způsobí pouze nepatrné smrštění materiálu.