Varybond Aluminium F2

Tekutý repasační tmel na hliník

Výhody:

- lehce opraví drahé povrchy forem, vlastnosti a vzhled hliníku

- nekorodující materiál může být opracován, vrtán bežnými postupy

- dobrá tepelná vodivost

- vytvrzujeme za hodinu, plné vytvrzení do 16 hodin

Použití:

Produkt je určen jako opravárenský tmel pro běžné použití v údržbě. Pomáhá při opravách trubek, bloků, radiátorů, chladičů, forem, zásobníků, raznic, prasklin odlitků a dalších podobných aplikacích. Vhodný na použití při výrobě malosériových kusů.

Fyzikální charakteristiky:

Barva							hliníková

Viskozita mísení					25 000 cPs

Pracovní doba					75 minut

Tlaková odolnost 					68 N/mm2

Maximální teplotní odolnost			121°C

Dielektrická pevnost					4 kV/mm

Smrštění materiálu po vytvrzení (cm/cm)		0,0009

Tvrdost 						Shore D 85

Tepelná vodivost					1,58 cal.cm/sec.cm2

Mísící poměr						9:1 váhově

5:1 objemově

skladovatelnost					3 roky při pokojové teplotě a v orig. obalu

7

12,7 mm tlustá vrstva vytvrdne při 24°C za 4 hodiny. Plné vytvrzení bude do 16 hodin.

Velmi dobrá chemická odolnost vůči kerosenu, toluenu, kyselině chlorovodíkové 10%, čpavku, chlorovým rozpouštědlům, kyselině sírové 10%.

Pracovní postup:

Opravované místo nejlépe otryskejte nebo silně zdrsněte. Odmastěte opravované místo (např. LPS Zero Tri) a nechejte oschnout. Velmi dobře promíchejte namíchané složky. Připravená hmota musí mít jednolitou barvu. Věnujte pozornost promíchání materiálu na stěnách a dnu nádobky. Při namíchání plného množství nádobek nastane exotermní reakce – vývin tepla, které zkracuje pracovní čas a urychluje vytvrzení. Větší množství hmoty vytvrdne rychleji než menší. Tlustší nanesená vrstva vytvrdne rychleji než tenší. Chemická reakce vytvrzení způsobí pouze nepatrné smrštění materiálu.