AGEUS 14-96

Sekundové lepidlo

AGEUS 14-96 je univerzální rychle vytvrzující sekundové lepidlo

Doporučené aplikace na površích:

Plast x plast, plast x guma, plast x kov, guma x guma, guma x kov, slinuté materiály, ferity, keramika, organické materiály jako jsou dřevo, lepenka, usňová plsť mezi sebou a s plasty a kovy.

Použití:

Otočte uzávěr do polohy Close, odstřihněte část plastové tyčinky na konci uzávěru.Čím větší část odstraníte tím větší průtok lepidla jde poté nastavit. Pootáčením uzávěru mezi polohami Close a Open regulujete množství aplikovaného lepidla. Po ukončení otočte uzávěr do polohy Close. Před lepením doporučujeme odmastit pomocí LPS Zero Tri. Naneste lepidlo jen na jednu lepenou plochu. Jedna kapka lepidla postačí na 1,5- 2 cm2 lepené plochy. Lepené plochy pevně stačte na dobu několika sekund v závislosti na lepeném materiálu.

Pro neaktivní povrchy možno použít AGEUS SG Primer, pro výplně povrchů prášek AGEUS SG Filler.

Fyzikální charakteristiky:

Tvrdidlo						ethyl cyanoakrylát

Barva							čirá

Teplotní rozsah					od -30°C do +80°C

Bod měknutí						165°C

Viskozita						80 - 110 cps

Hustota						1.06

Skladovatelnost					6 měsíců při pokojové teplotě

Doba zaschnutí na

Hliník x hliník					40 – 60 sekund

Polykarbonát x polykarbonát		8 – 12 sekund

EPDM x EPDM				4 – 8 sekund

SBR x SBR guma				2 – 4 sekund

Plné vytvrzení					do 24 hodin

## Hodnoty plně vytvrzeného filmu

Mez pevnosti v tahu (hliník x hliník)		23 - 28 N/mm2 (DIN EN 1465)

Tahové síly na

EPDM x EPDM guma ø18			> 230 N

SBR x SBR guma ø16			> 1 800 N

Dodávaná balení					 20 a 50 ml

Skladujte na suchých, chladných místech do +5°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.