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AGEUS Superbond
Univerzální lepidlo a těsnění

SuperBond je zcela nová  technika lepení a utěsňování na bázi hybridních polymerů.
SuperBond je jednosložkový lepící a těsnící tmel, který neobsahuje izokyanáty, je neutrální a bez zápachu. SuperBond kombinuje v jednom výrobku výhody montážního lepidla, P.Ú. lepidla, lepidla na dřevo, silikonového tmelu, instalatérského tmelu a akrylátové a butylové pryže. SuperBond odolává ultrafialovému záření a zabraňuje plesnivění, eliminuje vliv baktérií. SuperBond tvrdne bez smršťování, je odolný vibracím a zůstává pružný. Dodává se v kartuších a je připraven k okamžitému použití.

Typická použití:
Použití SuperBondu je opravdu velmi široké. Je doporučován pro použití na kovem, sklu, plastech, kamenech a zdivech, dřevu, polystyrenu, polyuretanu, dřevotřísce, zrcadlech (nenarušuje stříbrnou vrstvu).
Produkt je použitelný pro vnitřní i venkovní aplikace, na vlhké podklady, dokonce i pod vodou. Je možno na něj téměř okamžitě aplikovat nátěr. 

Aplikace:
Aplikační místo musí být suché, zbavené veškerých starých těsnění a volných částic. Odmastěte pomocí AGEUS SuperČistič a aplikujte SuperBond. K uhlazení je možno použít AGEUS P Clean.

Technická data:		Vytvrzení			
na kůži do 10 minut		transportní		25 minut
plné vytvrzení	24 hodin - 6 mm tlustá vrstva, 48 hodin -7 mm, 72 hodin- 8 mm tl
Barva			černá
Pracovní teplota	-40C až 100C, krátkodobě 180C po dobu max. 30 minut
Roztažnost					max 350%
Balení						290 ml cartdridge
Skladovatelnost				minimálně 12 měsíců
Chemická odolnost		velmi dobrá  voda i slaná, ropná rozpouštědla, oleje, tuky
ředěné organické kyseliny, 
		dobrá 		estery, ketony, aromatické látky
		špatná 	konc. kyseliny, chlorovaná odmašť., chlór v bazénech
tvrdost dle DIN 53505	Shore A 60
aplikační teplota		+5 až +40C
pevnost v tahu dle DIN 53504		2,2
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