Ageus PUR 30

Bez silikonový separátor na polyuretany

Ageus PUR 30 je vysoce výkonný, separační produkt bez obsahu silikonů založený na směsi vosků a rozpouštědel. Je speciálně určen pro separaci pevných, tvrdých povlaků polyuretanů s vysokou hustotou a výplňových, izolačních polyuretanových hmot (ledničky, chladničky, klimatizace).

Výhody

Nestékavý, neexpadující produkt ve formě

Výrazně redukuje nebo odstraňuje následné operace (např. odmaštění)

Umožňuje následné barvení, lepení, nanášení potahů na produkt

Lehce odstranitelné pomocí Ageus Čistič forem

Aplikace

Zajišťuje rychlou a jednoduchou separaci na formách z oceli, hliníku a silikonových eleastomerů. Před aplikací produkt dobře promíchejte. Produkt aplikujte stříkáním nebo štětcem. Aplikujte 2 vrstvy na novou nebo očištěnou formu a poté následně již podle potřeby.

Složení produktu je kompletně bez silikonů a umožňuje tudíž následné dekorativní úpravy (barvení, pokovování) výsledných produktů.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				mléčný roztok

Vůně						rozpouštědlová

Hustota					0,72

Rozpustnost					v rozpouštědlech

Teplotní rozsah použití			do 100°C

Hořlavost					vysoce hořlavé

Bod vzplanutí				-4°C

Bod samozápalu				více než 200°C

Balení						25 litrů soudek

Skladovatelnost				minimálně 12 měsíců